Антикоррозионное средство в спрее для консервации скрытых полостей

Основа: Воск и антикоррозионные присадки

Характеристика:

Hohlraum-Spray - антикоррозионное средство, содержащее растворитель, для консервации скрытых полостей. Это жидкий, тиксотропный, распыляемый состав, с хорошей проникающей способностью. Продукт вытесняет влагу и содержит высокоэффективную добавку против возникновения ржавчины. Hohlraum-Spray очень хорошо распыляется, и, растекаясь, попадает в самые труднодоступные места (например, сварные швы) и не вытекает из внутренних швов. Допускается проводить обработку при температуре от 10°, но проникающая способность продукта улучшается, если продукт и кузов имеют комнатную температуру. После высыхания Hohlraum-Spray образует пластичную антикоррозионную водоотталкивающую пленку прозрачно-коричневого или светло-коричневого цвета.

Применение:

Hohlraum-Spray служит в первую очередь для обработки скрытых полостей, в дополнение к заводской обработке на новых автомобилях, для антикоррозионной обработки на 2-3 летних автомобилях, а также при послеаварийном ремонте. С дополнительной головкой распылителя антикоррозийное средство может распыляться и на гладких поверхностях, например на днище.

Технические характеристики:

Цвет:						светло-коричнево-прозрачный

Плотность:					ок. 0,72 г/см3

Запах:						слабый - бензина

Содержание твердых частиц:		ок. 45 %

Консистенция:				жидко-тягучая тиксотропная жидкость

Пенетрация:					20 см

Совместимость с красками:			не оказывает вредного воздействия

Удаляемость через 24 часа:			с сухого материала легко удаляется

Совместимость с сушкой в печи:		не вытекает (1,5 ч при 90°C)

Устойчивость к холоду:			не растрескивается

Толщина слоя:				40 мкм

Солевые испытания по DIN 50021:		35°C, 5% солевой раствор, 240 часов

Температура обработки:			15°C до 25°C

Рабочий диапазон температур:		-40°C до 90°C

краткосрочно (до 1 часа):			120°C

Обработка/подготовка:

Обшивка должна быть демонтирована. Ржавчину удалить насколько это возможно; очищенный металл загрунтовать (Антикоррозийная грунтовка Art-Nr.157.60F). Для труднодоступных поверхностей (например, полости дверей и т.д.) снимается головка распылителя и надевается трубочка-распылитель. По окончании трубочку-распылитель заменяют на головку-распылитель. Обработка должна производиться при комнатной температуре. При длительном хранении при температуре 10°C материал приобретает тиксотропность. Поэтому баллончик сильно встряхнуть, чтобы было слышно позвякивание шарика.

Распыление:

Детали кузова, очищенные от пыли и жира, равномерно опрыскать, баллончик держать в вертикальном положении. При работах с трубочкой направлять ее медленно, круговыми движениями во всех направлениях. Чтобы Hohlraum-Spray попал в самые мелкие зазоры, швы, стыки и трещинки опрыскать их более интенсивно, с тем чтобы в них попало достаточное количество материала. Для защиты от растекания Hohlraum-Spray рекомендуется обложить поверхность бумагой.

Очистка:

Растекшийся Hohlraum-Spray легко смывается. Для очистки незастывшего материала применяется Reiniger+Verdunner FL; на больших поверхностях возможна очистка струей пара. С лакированных поверхностей брызги удалять сразу же.

Внимание!

Не опрыскивать резиновые детали. Hohlraum-Spray – продукт с горючим рабочим газом, обратить внимание на проветриваемость помещения при работе. Пока покрытие не высохнет до конца, в автомобиле может быть загазованность.

Хранение:

Морозоопасность:				да

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C

(не нагревать выше 50°C!)

Срок хранения:				12 месяцев

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C, при низких температурах загустевает и перед употреблением должен быть доведен до температуры обработки.

Упаковка:		Баллончик 500 мл,

Art.-Nr.155.71 A(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности: См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH		Postfach 10 56 20	D-69046 HeidelbergHans-Bunte-StraЯe 4	D-69123 HeidelbergTelefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698