Антикоррозионное средство для консервирования полостей

Основа: Воск, полимеры и антикоррозийные присадки

Характеристика:

Terotex-HV 350 антикоррозийное средство, содержащее растворитель, которое в первую очередь используется для заполнения подверженных коррозии полостей автомобиля. Производится в форме жидко-тягучего раствора. Terotex-HV 350 отталкивает и вытесняет влагу. Продукт содержит большое количество антикоррозийных присадок. Terotex-HV 350 хорошо распыляется и растекается, что и создает оптимальную защиту для труднодоступных мест и узких промежутков. Он хорошо проникает в защищаемые полости (например, сварные швы) и не вытекает из швов наружу. Материал допускает работу при низких температурах до 15°C, но проникающая способность материала улучшается, если продукт и кузов имеют комнатную температуру. После высыхания Terotex-HV 350 образует восковую, пластичную, водоотталкивающую пленку бежевого цвета или бесцветную.

Область применения:

На предприятиях Terotex-HV 350 применяется в первую очередь для антикоррозийной обработки полостей на новом автомобиле, для ухода за полостями в последующие 2-3 года или после ремонта. Terotex-HV 350 применяется для ухода за днищем: защищает от коррозии, освежает цвет на всех незначительно поблекших или слегка заржавевших деталях.

Технические характеристики:

Цвета:				светло-бежевый, прозрачный

Плотность:				ок. 0,85 г/см3

Запах:				слабый характерный запах

Содержание твердых частиц:	ок. 43 %

Консистенция:			жидко-тягучая, слегка тиксотропная

Точка каплепадения твердых частиц:	> 160°C

Вязкость:			ок. 20 мПа/сек

Измерительный прибор:	Реометр 15

Система мер:		A

Время истечения по DIN 53211:	ок. 16 сек.

Температура:			20°C

Насадка:				4 мм

Тест на истечение (капли 0,1-ml):	ок. 20 см

Пенетрация:			> 35 мм

Метод:			по методу Мерседес-Бенц

Степень коррозии:			Степень коррозии 0

Метод:			по методу Мерседес-Бенц

Толщина слоя:			30 мм

Диапазон рабочих температур:	15°C до 25°C

Температура использования:		-40°C до 100°C

кратковременно (до 1 часа):		130°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Обработка:

Terotex-HV 350 наносится при помощи пистолета HV или Sekundаrgerаt прибора HKU 3:1 прилагаемым к нему зондом. Рабочее давление при работе с пистолетом HV 3-5 бар. Давление сжатого воздуха в приборе Sekundаrgerаt HKU 3:1 – для насоса 3 бара и 4 бара для пистолета. Редукционный клапан должен быть установлен на 4 бара. Для обработки днища мы рекомендуем пистолет с анкерным зондом (16139 SATA).

Внимание:

Не наносить на шарниры, двигатель, коробку передач, карданный вал, выхлопную трубы, катализатор и тормозную систему.

Очистка:

Распрысканный материал легко вытирается. Для очистки высохшего материала применяется очиститель (разбавитель) FL, на больших поверхностях возможна очистка струей пара. Не опрыскивать резиновые части, попавшие капли сразу удалить.

Хранение:

Морозоопасность:			да

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C; Продукт остается жидким и при низких температурах

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:

Банка	1 л			Art.-Nr. 141.78 L (D/GB/F/NL)

Канистра	10 л		Art.-Nr. 160.02 T (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.