| Лист технических данных |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS |  |

Двухкомпонентная звукоизолирующая пена для заполнения трещин

Основа: полиуретан

Описание продукта:

Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS для заполнения трещин представляет собой готовый к применению продукт в аэрозольном баллоне.

Благодаря увеличенному времени затвердевания нанесение пены можно производить с перерывами до 5 мин. Для затвердевания пены не требуется присутствия влаги, поэтому она идеально подходит для заполнения трещин. Затвердевшая пена не набухает и не сжимается.

Области применения.

Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS применяется для заполнения и герметизации трещин в передней, центральной и задней стойки кузова, в порогах кузова и компонентах автомобильной рамы в целом. Благодаря длительному времени образования поверхностного слоя пену можно использовать для крепления нескольких компонентов, например, щитка к каркасу кузова. Продукт доступен также в розничной продаже в отделах ремонта и обслуживания автомобилей.

Технические данные

| Смешивание: | 20 раз встряхнуть баллон |
| --- | --- |
| Цвет: | Серебристо-серый |
| Время до применения: | Примерно 5 с |
| Увеличение объема на выходе из баллона: | Примерно 150% об. |
| Расход свободной пены: | Примерно 4-5 литров* |
| Плотность свободной пены: | Примерно 35 кг/м3* |
| Время отверждения: | 15-17 мин |
| Возможность резки пены: | После 25 мин* |
| Ячеистая структура: | Примерно 85% закрытых ячеек |
| Прочность на сжатие после 24 ч: | 20 Н/см2 |
| Прочность на разрыв после 1 часа после 24 часов | 6 Н/см2 17 Н/см2 |
| Прочность на сдвиг после 24 ч: | 7 Н/см2 |
| Водопоглощение разрезанная пена неразрезанная пена | 1,5% об. 0,8% об. |
| Стабильность размеров: | ±5% |
| Оптимальный диапазон температур: | 18-230С |
| Температура применения: | 10-350С |
| Максимальная температура: | 350С |
| Диапазон температур при эксплуатации: | -400С – +800С |

* значения получены при температуре 230С и относительной влажности 50%

_____________________________________________________________________________

Лист технических данных  Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS Издание: 25.07.2005  Версия:1 Стр.1 из 3

Предварительные замечания

Перед применением необходимо ознакомиться с Листом безопасности материала для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациям по безопасному применению продукта. Для химических продуктов, не подлежащих специальной маркировки, также необходимо соблюдение соответствующих мер предосторожности.

Предварительная обработка поверхностей

Поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли и жира. Не требует предварительного увлажнения. Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.

Общие сведения

Аэрозольный баллон, содержащий 2-х компонентную звукоизолирующую пену Terofoam AFS, состоит из двух камер. Внешняя содержит пенообразующее вещество, а внутренняя с механизмом активации наполнена отверждающим агентом. Газ-вытеснитель создает давление, необходимое для вытеснения пены и создания пор.

Перед использованием необходимо снять предохранительный колпачок и энергично встряхнуть баллон.

При нажатии на пусковое устройство пластикового переходника открывается клапан, и продукт вытесняется в смешивающую емкость.

Один из компонентов окрашен. Равномерное окрашивание пены в серебристо-серый цвет свидетельствует о хорошем перемешивании двух компонентов.

Материал обладает высокими адгезионными характеристиками и в зависимости от температуры, условий применения и объема трещины может увеличиваться в объеме на 50-100%. Процесс затвердевания не зависит от влажности воздуха. Время затвердевания пены специально увеличено, так что ее можно наносить в течении 15-20 минут до отверждения. Химическая реакция завершается примерно за 30 минут. Предельная прочность достигается после 3-5 часов. При низких температурах время затвердевания увеличивается, в то время как при  высоких уменьшается.

4. Применение

1. Убрать фиксатор с колпачка.

2. С помощью проволоки вытащить колпачок как можно дальше (11 см до насечки).

3. Оборвать проволоку на определенном уровне (насечке) над клапаном.

4. Навинтить пластиковый переходник на клапан.

5. Энергично встряхнуть баллон вверх-вниз.

6. Нанести пену при повернутом вниз клапане.

7. При свободном пенообразовании скорость вытеснения пены составляет 0,25 л в секунду.

После активации всегда выходит некоторое дополнительное количество пены. Для расчетов надо принимать, что пена увеличивается в объеме на 50-100% в неограниченном пространстве, и на 100-200% в трещинах и полостях.

Очистка

Так как двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS прилипает к большинству поверхностей, во время работы окружающие предметы желательно закрыть листами бумаги или каким-либо другим защитным покрытием.

Немедленно удалить остатки свежей пены с помощью моющего средства FL Cleaner + Thinner. Затвердевшую пену можно удалить только механически.

_____________________________________________________________________________

Лист технических данных  Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS Издание: 25.07.2005  Версия:1 Стр.2 из 3

Последующая обработка

Затвердевшая пена может быть подвергнута шлифованию, резанию или распилке. Она также может быть отгрунтована и покрашена. Так как пена устойчива к воздействию большинства растворителей, для ее обработки могут применяться любые краски и клеи.

Хранение

| Чувствительность к низкой температуре | Да |
| --- | --- |
| Рекомендуемая температура хранения | 50С – 250С |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Ориентация баллона | Клапаном вверх. |

Упаковка

Аэрозольный баллон			200 мл

Идентификация вредных веществ/

Рекомендации по безопасному обращению/

Транспортные нормы 				См. Лист безопасности материала

Примечания

Данные, представленные в данном документе представляют собой рекомендации по применению и использованию продукта и основаны на наших знаниях и опыте. При использовании материала в условиях, которые мы не знаем или не можем контролировать, настоятельно рекомендуем потребителям самим проводить соответствующие тестирования с целью определить, подходит ли данный продукт для использования в конкретных целях и при определенных условиях. Компания не несет никакой ответственности за использование данных рекомендаций.

Настоящий Лист технических данных заменяет собой все предыдущие издания.

Германия								Великобритания

Henkel KGaA								Компания Henkel Loctite

D-69112, Хейдельберг, Германия						Watchmead,

Тел +49-6221-704-0							Welwyn Garden City

Факс +49-6221-704-698							Hertfordshire AL7 1 JB

Тел (01707)358800

Факс: (01707)359800

Лист технических данных  Двухкомпонентная звукоизолирующая пена Terofoam AFS Издание: 25.07.2005  Версия:1 Стр.3 из 3