Техническая характеристика

Праймер для ремонта деталей из пластмассы  для улучшения адгезии клея Terokal-9225  на полимерах.

Основа: хлорированный полиолефин

Характеристика:

Terokal-150 растворителесодержащий праймер на основе хлорированного полиолефина в баллончике-распылителе (не содержит фтористого хлороводорода)

Применение:

Terokal-150 нанести перед применением Terokal-9225  для склеивания полимеров на основе полипропилена, этиленпропилена-динеполимера, SMC, поликарбоната, акрилнитрил-бутадин-стерина и полиуретана.

Техническая характеристика:

Цвет:				прозрачный

Запах:				запах ксилола

Консистенция:			жидко-тягучая

Плотность при 20°C:		ок. 0,72 г/см3 (аэрозоль)

Выветривание при 20°C:	ок. 10 мин.

Температура применения: -40°C до 80°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

1. Первичная обработка

Поверхности, предназначенные для покрытия, должны быть очищены от масел, жиров, воска, влаги, грязи, смазок и средств по уходу за полимерами. Для этого требуется обязательная предварительная очистка сильнодействующим средством. После сушки (сушильная печь, инфракрасные лучи) детали очищаются при помощи очистителя-разбавителя Reiniger+Verdunner FL. По окончании проводится отшлифовка полимеров с помощью шлифовальной машины (зернистость 120). После удаления шлифовальной пыли еще раз очистить Reiniger+Verdunner FL (время выветривания: ок. 5 минут).

2. Нанесение.

Terokal-150 распыляется из баллончика-распылителя. Перед нанесением клея Terokal-9225 необходимо время выветривания ок. 10 минут

Хранение:

Морозоопасность		нет

Рекомендуемая

температура хранения:	15°C до 25°C

Срок хранения:		12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка:

Баллончик-распылитель, 150 мл	Art.-Nr. 109.85 Q

(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание !

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44