Teroson

Technical Data Sheet

Terostat-9000 PL HMLC

Не требующий праймера однокомпонентный клей/герметик для вклейки стекол не содержащий изоцианатов

Henkel

Основа: Силан-модифицированный полиэфирный полимер (SMP)

Дата: 19.04.2006

Описание продукта

Terostat-9000 PL HMLC используется без праймера и является однокомпонентным клеем/герметиком для вклейки стекол на основе силан-модифифированного полиэфирного полимера с очень хорошей стойкостью к стеканию и не содержащий изоцианатов. После полимеризации под действием атмосферной влажности превращается в подобный резине эластичный материал. Время образования поверхностной пленки и время полного отверждения зависит от влажности воздуха, температуры и клеевого зазора. Повышение температуры и влажности ускоряет процесс полимеризации и сокращает время образования поверхностной пленки, в то время, как уменьшение температуры и влажности снижает скорость и увеличивает время образования поверхностной пленки.

Данный клей/герметик для вклейки стекол обладает следующими свойствами:

Высокая стойкость к стеканию

Высокая эластичность и высокий модуль сдвига (Высокомодульный)

Хорошая адгезия к стеклу и стеклу с керамическим покрытием без праймера

Хорошая адгезия к большинству материалов, применяемых для вклейки стекол

Высокая скорость отверждения

Высокая стойкость к воздействию ультрафиолета

Высокая прочность на отрыв

Низкая электропроводность

Возможность применения на холоду

Простота использования

Области применения

Terostat-9000 PL HMLC – высокомодульный, низко электропроводный продукт не требующий нанесения праймера для вклейки лобовых, боковых и задних стекол в кузов транспортных средств (Легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, кабин тракторов, погрузчиков и специальных транспортных средств).

Техническия информация

Terostat-9000 PL HMLC

Цвет:

Консистенция:

Плотность:

Твердость после полимеризации:

Время образования пленки (23°C / 50 % влажности):

Скорость полимеризации (DIN 50014, нормальные усл-я):

Твердость по Шору А (DIN 53505):

Прочность на отрыв (DIN 53504):

Усилие (DIN 53504):

Модуль сдвига (DIN 54451):

Удлинение до разрыва (DIN 53504):

Усадка (DIN 52451):

Температура применения:

Черный

мягкая не текучая паста

( 1,2 г/см3

100%

( 10 мин. *

( 3 мм/24 ч

( 70

( 6 MПa

( 4 MПa при 100% удлинении

( 2,4 MПa

( 220%

<1%

5°C - 35°C

* Время, через которое продукт становится не липким на ощупь.

Порядок применения

Перед применением продукта ознакомьтесь с Бюллетенем по безопасности продукта для получения рекомендаций по безопасному применению.

1.	Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми от пыли и других загрязнений и обезжиренными. Стекло и керамическое покрытие очищается с помощью очистителя FL. Не очищать свежесрезанный слой клея. Однако если такой слой загрязнен его так же очищают очистителем FL, но в этом случае время высыхания должно составлять как минимум 430 минут перед нанесением клея.

2.	Активирование стекла с преднанесенным покрытием

Если вклеиваемое стекло  - стекло с преднанесенным полиуретановым покрытием, это покрытие необходимо обработать абразивным материалом для придания шероховатости и очистить очистителем FL. Спустя 30 минут после обесжиривания наносится Terostat-9000 PL HMLC.

3.	Processing

Продукт Terostat-9000 PL HMLC наносится из картушей при помощи ручных или пневматических пистолетов. Возможно применение следующий пистолетов:

Telescope Pistol Power Line	Артикул. 141.84S

IDH 211757
Staku Manual Hand Gun	Артикул. 167.65Y

IDH 142240

При использовании пистолета Telescope Pistol Power Line рабочее давление должно составлять примерно 7 bar.

Хранение

Чувствительность к заморозке	Нет

Рекомендованная температура хранения	10°C - 25°C

Срок годности	12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка

Картуш	310 мл        IDH 871912 (INTER)

Картуш	310 мл        IDH 879924 (SCANDI)

Картуш	310 мл        IDH 879925 (EPIG)

Индикация опасности/	См Бюллетень по безопасности

Рекомендации по безопасному применению/ Указания по транспортировке

Важно:

Вышеприведенные данные, в особенности рекомендации по применению и использованию наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. Вследствие различий в материалах и условиях, которые мы не знаем и не можем проконтролировать, мы рекомендуем проводить испытания, чтобы убедиться в том, что наши продукты могут быть использованы в определенных процессах и механизмах. Мы не признаем никакой ответственности основанной на этих рекомендациях или устных советах, если только это не согласовано.

Germany:	UK:

Henkel KGaA	Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Location Heidelberg	Technologies House,

D-69112 Heidelberg Germany	Wood Lane End

Phone +49-6221-704-0	Hemel Hempstead

Fax +49-6221-704-698	Hertfordshire HP2 4 RQ

Telephone (01442) 278000