Герметик для уплотнения стекол установленных в транспортных средствах с помощью резиновых уплотнителей

Основа: Бутилкаучук

Характеристика:

Terodicht-schwarz – пастообразный герметик на основе бутилкаучука с незначительным содержанием растворителя. После испарения растворителя материал превращается в долговечный пластичный водо- и погодостойкий материал с хорошей функцией герметизации на стыках швов между жесткими рамами/уплотнилем стекла/автомобильными стеклами.

Использование:

Terodicht-schwarz служит для герметизации вновь устанавливаемых с помощью резиновых уплотнителей ветровых, задних и боковых стекол на автомобиле. Может применяться для герметизации других стыковых швов на транспортных средствах. На влажных стеклах и рекомендуеся примененять Terodicht-Elastik.

Технические характеристики:

Цвет:						черный

Запах:					бензина

Консистенция:				пористая

Плотность:					ок. 1,33 г/см3 Содержание твердых частиц:

Содержание твердых частиц:		ок. 85 %

Стойкость:					хорошая

Устойчивость: 				устойчив к воде и стеклоочистителям

Диапазон рабочих температур:		-30°C до 80°C

кратковременно (до 1 часа):		100°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Обработка:

Terodicht-elastik наносится из картушей с помощью стандартных ручных и пневматических пистолетов. Из программы Teroson могут быть использованы:

- Ручной пистолет Teroson-Handpistole-340			Art.-Nr. 121.39 V

- Ручной пистолет Teroson-Staku-Handdruckpistole	Art.-Nr. 167.65 Y

- Пистолет Teleskop-Pistole Power-Line			Art.-Nr. 141.84 S

- Пистолет Teleskop-Pistole Multi-Press			Art.-Nr. 195.51 B

Поверхности, предназначенные для герметизации должны быть свободны от антиклеевых составляющих и остатков грязи, небольшая влажность не влияет негативно на адгезию. Перед герметизацией негерметичных стекол, вода из профилей должна, тем не менее, выдуваться сжатым воздухом.

Terodicht-schwarz/hell наносится так, чтобы заполнить все пространство, но в тоже время не стоит выдавливать слишком много герметика в швы. Уплотнитель после герметизации должен плотно прилегать к кузову и стеклу. При этом неизбежно выступают остатки герметика. Удалить их с помощью деревянного шпателя.

Внимание:

До тех пор, пока есть содержание растворителя, возможны нитяные растяжения. Поэтому нужно либо выждать необходимое время, или удалить излишки материала шпателем – как описано выше. Очистка растворителем не рекомендуется, так как это ведет к “смазыванию” верхнего слоя.

Хранение:

Морозоопасность:					нет

Рекомендуемая температура хранения:		10°C до 25°C

Срок хранения:					12 месяцев

Упаковка:

Картуш, 310 мл (светлый)			Art.-Nr. 129.44V

Меры предосторожности/правила предосторожности:

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания по пригодности наших продуктов для целевого применения.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.